2021年清远市蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查实施细则

1.产品分类

1.1产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 4 | 413 | 413.1 |
| 分类名称 | 建筑和装饰装修材料 | 新型墙体材料 | 砖和砌块 |

1.2产品种类

本次抽检产品种类为蒸压加气混凝土砌块。

- 企业生产规模划分（可依据：注册资金、销售额、职工总数）

企业生产规模划分见表2；

表2 企业生产规模划分

| 企业规模划分 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥5000 | ≥2000且＜5000 | ＜2000 |

3.抽样

3.1样品及抽样地点

在企业成品库或产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。

3.2抽样方法及数量

3.2.1抽样方法：

在企业的成品仓库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

在生产领域抽样时，每个生产单位抽取不超过二批次产品,抽样基数满足抽样数量即可。

3.2.2抽样数量：

同品种、同规格、同等级的砌块，以10000块为一批，不足10000块亦为一批，随机抽取80块砌块，进行尺寸偏差、外观检验。

从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中，随机抽取27块砌块，检验样品15块砌块，备用样品12块砌块，检验样品带回市质计所检验，备用样品留在被抽检单位封存。

3.3样品处理

检验样品和备用样品应分别签封，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

在生产领域和流通领域抽样时，备样封存于检验机构，随检验样品一起托运至检验机构。样品运送时应防止碰撞损坏样品。

样品一经抽取，抽样人员应立即在样品表面做好相关标记，标记内容包括但不限于样品等级、规格型号、检/备样、抽样单号等信息。检验样品和备用样品应分别签封，做好样品的防拆封、防调换措施；如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

在生产领域和流通领域抽样时，备用样品应封存于检验机构，随检验样品一起托运至检验机构。托运时，可采用泡沫垫等保护材料将样品进行包覆装箱，装箱后用透明胶带缠绕加固；再将纸箱采用缠膜、加木托、打木架的方式打包运输。样品运送时应防止碰撞损坏。

3.4抽样单

经受检单位代表确认无误后，由抽样人员与受检单位代表在抽样单上签字、盖章，当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位代表签名、抽样人员签名、抽样单位盖章、抽样日期及抽样编号。

3.5抽样分组及人员要求

本次抽样分一组进行，抽样人员严格按照省局的要求需取得抽样资格证方可从事本次抽样工作。

4.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》

GB 6566-2010  《建筑材料放射性核素限量》

GB/T 10294—2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》

GB/T 11969—2008《蒸压加气混凝土性能试验方法》

企业明示标准及产品明示质量要求。企业未声称执行标准的，以国家推荐性标准作为依据。

涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

- 检验项目及检验项目属性划分

  - 检验项目及属性划分

检验项目及属性划分见表3。

表3 检验项目及属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 尺寸允许偏差 | GB/T11968-2006 | 推荐性 | GB/T11968-2006 |  | ● |
| 2 | 外观质量 | GB/T11968-2006 | 推荐性 | GB/T11968-2006 |  | ● |
| 3 | 抗压强度 | GB/T11968-2006 | 推荐性 | GB/T11969-2008 | ● |  |
| 4 | 干密度 | GB/T11968-2006 | 推荐性 | GB/T11969-2008 |  | ● |
| 5 | 导热系数（25℃干态） | GB/T11968-2006 | 推荐性 | GB/T10294-2008 | ● |  |
| 6 | 抗冻性 | GB/T11968-2006 | 推荐性 | GB/T11969-2008 | ● |  |
| 7 | 放射性核素限量 | GB6566-2010 | 强制性 | GB6566-2010 | ● |  |
| 备注：a 极重要质量项目 b 重要质量项目 注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |  |  |

  - 检验应注意的问题

1、样品应经生产企业对其有效性进行确认

2、样品在储存过程中应轻拿轻放，避免碰撞摔打。

若被检产品明示的质量要求高于本准则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本准则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求低于或包含准则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本准则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本准则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

- 判定原则

6.1综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

6.2检验结论表述

6.2.1经抽样检验，所检项目符合××标准，依据《2021年蒸压加气混凝土砌块产品质量专项监督抽查实施方案》，判定为合格。

6.2.2经抽样检验，××项目不符合××标准，依据《2021年蒸压加气混凝土砌块产品质量专项监督抽查实施方案》，判定为不合格（属于严重不合格）。

- 异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向清远市市场监督管理局提出，由清远市市场监督管理局依法依规处理。

8 . 本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2021）规定执行。